福建幼儿师范高等专科学校

附属第一幼儿园自结纹混合型跑道采购项目清单及参数要求

- 一、自结纹混合型跑道采购项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自结纹混合型跑道（13mm厚) | ㎡ | 120 | 原有旧跑道需清理打磨，垃圾外运。 |

- 跑道参数要求：

- （一）结构及材质要求

跑道面层材料使用混合型SPU跑道面层，厚度13mm。弹性层结构为高聚物含量＞35%的聚氨酯胶体浆料1：0.3混合高聚物含量＞20%环保颗粒，现场至少刮涂一道高强度抗压聚氨酯加强层材料，加强层上正反方向喷涂高聚物含量＞35%的自结成纹聚脲聚氨酯材料。

- （二）材料参数要求

- 2.1、跑道面层所用原材料（跑道弹性材料、跑道面胶材料）符合以下GB36246-2018非固体原料有害物质限量检验要求，（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告）

| 检测项目 |  | 限量值要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
|  | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
|  | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
|  | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |

- 2.2、跑道颗粒符合GB36246-2018对固体原料有害物质限量检验要求，（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格抽样型式检验报告）

- 2.3、跑道面层成品符合以下GB36246-2018标准对成品有害物质限量以及气味等级、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格检验报告）

| 检测项目 |  | 限量值要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理性能 | 冲击吸收/% | 35~50 |
|  | 垂直变形/mm | 0.6~3.0 |
|  | 抗滑值（20℃）/BPN | ≥47（湿测） |
|  | 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |
|  | 拉断伸长率/% | ≥40 |
|  | 阻燃性能/级 | I |
|  | 无机填料 | ≤65% |
| 人工气候老化500h | 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |
|  | 拉断伸长率/% | ≥40 |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/ (mg/kg) | ≤50 |
|  |  | ≤20 |
|  | 苯并[a]芘(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |

|  | 4,4’-二氨基-3,3’二氯二苯基甲烷 (MOCA) （g/kg） | ≤1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/（㎡.h）] | ≤5.0 |
|  | 甲醛/[mg/（㎡.h）] | ≤0.4 |
|  | 苯/[mg/（㎡.h）] | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/（㎡.h）] | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/[mg/（㎡.h）] | ≤7.0 |
| 气味等级/级 |  | ≤3 |

- 2.4、跑道面层经168h酸雨浸泡后，外观、拉伸强度、拉断伸长率符合T/SCSVA0002.1-2023标准中小学及幼儿园体育场地面层，大专院校、公共及社会体育场地面层要求，（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告）

- 2.5、跑道面胶材料具有耐黄变性能：经过2500小时的紫外线照射后，耐黄变性能＜3级，且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象，符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求，（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构依据GB/T 39294-2020、GB/T 22374-2018标准测试的合格报告）

2.6、跑道面层成品具有耐湿热性：冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性物理性能在经过（70±2）℃相对湿度93%环境下老化＞500h后，符合GB/T22517.6-2020标准，且老化后的面层色牢度＞3级，外观无起泡、开裂等影响使用和明显外观缺陷。（需提供具有“CMA”或“CNAS”资质的世界田联授权实验室出具的测试合格报）