- 采购项目清单及参数要求

- 一、人造草坪采购项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工草坪 | ㎡ | 280 | - 原榕树下需覆土整平。 2、铺设至排水沟边缘时，草坪与沟盖板（或沟沿）应平顺衔接，草坪边缘应固定牢固，不翘起、翻卷。 3、草坪面层应略高于排水沟盖板（或沟沿）1~3mm，或按现场原有标高顺接，保证雨水能自然流入排水沟，且草坪边缘不积水。 |

- 二、人造草坪规格要求和参数要求

1.人造草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容（须提供检测报告复印件佐证）

| 检验检测项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 |  | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘 |  | ≤1 |
|  | 可溶性铅 |  | ≤50 |
|  | 可溶性铬 |  | ≤10 |
|  | 可溶性镉 |  | ≤10 |
|  | 可溶性汞 |  | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/（㎡▪h） | ≤5.0 |
|  | 甲醛 |  | ≤0.4 |
|  | 苯 |  | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  | ≤1.0 |

2. 25mm直曲混织草坪技术参数

| 草丝形状及编织工艺 | 挤出高弹性耐磨PE材质直单丝与PE材质卷曲丝不包纱簇绒编织 |
| --- | --- |
| 草丝颜色 | 双色（直单丝翠柠各半）或单丝翠绿 |
| 底布走针方式 | 簇绒法一形走针 |
| 草纤维磅重（dtex） | Dtex12000 |
| 草高（不含底布高度） | 25±1mm |
| 行距 | 3/8英寸 |
| 织距 | 不低于20针/10cm |
| 密度 | 不低于21000针/㎡ |
| 底布材质 | 双层网格底布 |
| 背胶 | 环保丁苯乳胶 |
| 卷宽 | 4米或2米（卷长：按场地实际需要） |

- 三、技术参数要求

1.环保性能要求：人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试TVOC、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯及可迁移元素锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se结果均为未检出，耐酸性(30%H₂SO₄,168h)、耐碱性(20%Na₂CO₃,168h)均合格的专项检测，须提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。

2.底布拉断力性能要求:人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、QB/T5591-2021标准测试草丝拉断力≥13N、单簇草丝拔出力≥43N，底布拉断力纵向≥1200N、底布拉断力横向≥1250N，经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化测试后草丝色牢度≥7级，草丝拉断力保留率≥100%，单簇草丝拔出力保留率≥97.5%，纵向底布拉断力保留率≥97%，横向底布拉断力保留率≥97%、热水浸泡后单簇草丝拔出力≥38N、外观背胶无掉胶、掉色专项检测，须提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。

3.抗滑值性能要求：人造草坪须出具依据GB 36246-2018、GB/T 14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥84BPN、拉断伸长率≥44%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%，尺寸稳定性横向、纵向均小于等于0.5%的合格专项检测，须提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。

4.老化后冲击吸收、垂直变形要求：人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行经过氙灯500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h老化后测试冲击吸收达50%-55%、垂直变形达6-8mm、阻燃性中心到损毁边沿最大距离≤45mm、抗静电：9×108-1×109Ω、拉伸强度≥700N/100mm、剥离强度≥90N/100mm、渗水速率≥200mm/h的专项检测，须提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。

5.阻燃性能要求：人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB/T 43566-2023标准测试阻燃性（中心到损毁边沿最大距离≤45mm），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化测试后草丝耐磨保留率≥98%、阻燃性（中心到损毁边沿最大距离≤46mm）、表面电阻合格的专项检测，须提供国家认可的第三方检测机构出具具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。

- 四、其他服务要求

1.工期：合同签订后，自园方通知之日起，7个工作日内完成场地平整、草坪供货、铺设及现场清理，并达到验收标准。

2.全过程应安全有序开展，在物料搬运、安装全过程中出现人员安全问题由成交人自行负责。

3.做好用水、用电管理，需与校方现场人员确认水、电牵引方式，不可出现私拉电线等危险行为。

4.完成所有铺设、安装工作后需对本区域范围内的卫生进行清理，垃圾清运。